Краткий обзор  дублирующих силиконовых материалов «Дентаурум»

| Сравнительные характеристики |
| --- |
|  | Кюльцер, Германия «Херформ» | Омнидент, Германия «Омнидабл» | Дентаурум, Германия «Rema Sil» | Дентаурум, Германия «Ecosil» |
| Характеристика материалов |  |  | Очень высококачественный силикон без наполнителей, по средствам очень низкой твердости достигается максимальная точность посадки. | Высокоэластичен, высокая стабильность формы. Легок в работе: - хорошая текучесть - Быстро выходят пузырьки |
|  |  |  | Идеальное дублирование тонких деталей без пор | Хороший цветовой контраст |
| Стоимость |
| Стоимость массы: Компонент А Компонент В | 1кг. 2кг. 32,50 Е 55,00 Е 32,50 Е 55,00 Е | 1кг. 29,85 Е 29,85 Е | 1кг. 5кг. 70,00 Е 288,70 Е 70,00 Е 288,70 Е | 1кг. 5кг. 42,10 Е 183,00 Е 42,10 Е 183,00 Е |
| Сферы использования |
| Для литья неблагородных сплавов | Х | Х | Х | Х |
| Комбинированная работа | Х | Х | Х | Х |
| Техника акрилового литья | Х | Х | Х | Х |
| Пригодность для вторичных гипсовых моделей | Х | Х | Х | Х |
| Пригодность для моделей отлитых из паковочных материалов | Х | Х | Х | Х |
| Технические характеристики |
| Цвет |  |  | Светло-синий, однородный | Светло-зеленый, однородный |
| Твердость по шкале Шоре | 21 | 15 | 9-10 | 18-20 |
| Плотность кг/м3 |  |  | 1060 А 1070 В | 1300 А 1300 В |
| Характеристики продукции |
| Эластичность и сопротивление на разрыв |  |  | Черезвычайно высокая | Высокая |
| Точность воспроизводимых деталей | Высокая | Высокая | Черезвычай высокая | Высокая |
| Точность посадки | Высокая | Высокая | Черезвычайно высокая | Высокая |
| Информация для заказа |
| Упаковка |  |  | 1 кг. | 1 кг. |
| Кат. номер: Компонент А Компонент В |  |  | 108-700-00 108-701-00 | 108-703-00 108-704-00 |
| Упаковка |  |  | 5 кг. | 5 кг. |
| Кат. номер: Компонент А Компонент В |  |  | 108-710-00 108-711-00 | 108-705-00 108-706-00 |